| ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА сборки и сварки контрольных сварных соединений листов при выполнении задания конкурса WELD MASTERS |
| --- |
| Наименование конкурса | Место проведения конкурса | Способ сварки КСС | Положение КСС | Тип КСС | Толщина стенки КСС, мм |
| WELD MASTERS мастера сварки | Сварочный полигон кафедры «Оборудование и технологии сварки и контроля» УГНТУ | Механизированная сварка в среде защитных газов | В1 –расположение свариваемых элементов вертикальное | Стыковое, лист + лист | 6 |
| Характеристики проката для сварки КСС (по сертификату) | Параметры подготовки кромок, последовательность выполнения слоев и параметры КСС (ГОСТ 14771 С17) |
| ГОСТ, ТУ |  | Толщина стенки, S, мм | Класс прочности или марка стали | Нормативный предел прочности, МПа | Эквивалент по углероду, % |  |
| ГОСТ 19903 |  | 6,0 | 20 | 420 | 0,36 |  |
| Характеристика сварочных материалов для сварки КСС |  |
| 1.Сварочная проволока сплошного сечения: марка проволоки Boehler EMK 6 D ER70S-6 по AWS |  |
| Режимы и параметры конкурсной сварки КСС |
| Слой шва | Марка сварочной проволоки | Диаметр проволоки мм | Род тока, полярность | Сила тока, А | Напряжение, В | Вылет электрода, мм | Расход газа, л/мин. | Время сварки, мин |
| Корневой | Boehler EMK 6 D | 1,2 | постоянный, обратная | 160 - 200 | 24-26 | 15-20 | 10-15 | 10 |
| Облицовочный | Boehler EMK 6 D | 1,2 | постоянный, обратная | 160 - 200 | 24-26 | 15-20 | 10-15 | 10 |

|  |  | ПОДГОТОВКА И СБОРКА КСС, ДО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ |
| № п/п | Операция | Содержание операций | Оборудование и инструмент поста сварки |
| 1. | Подготовка свариваемых кромок | Осмотреть наружные и внутренние поверхности и кромки торцов. Проверить геометрические параметры свариваемых кромок на соответствие рисунку Зачистить до металлического блеска свариваемые кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности шириной не менее 15 мм. | Универсальный шаблон сварщика, шлифмашинка, дисковая проволочная щетка, абразивный круг |
| 2. | Сборка | Выполнить сборку заготовки КСС с использованием приспособления. Величина наружного смещения кромок не должна превышать 2,0 мм. Выполнить прихватку собранного стыка механизированной сваркой. Количество прихваток – не менее 2, длина прихватки – 20-30 мм. Прихватки располагать вначале и в конце стыка, выполнять с полным проваром. Начало и конец каждой прихватки обработать абразивным кругом. | Приспособление для центровки, сварочный полуавтомат, шлифмашинка, дисковая проволочная щетка, абразивный круг |
| 3. | Подготовка | Установить заготовку на стойку и зафиксировать в пространственном положении В1. | Стенд для сварки КСС |
| 4. | Сварка КСС | Направление сварки всех слоев шва – «на подъем». Выполнить сварку корневого слоя шва. Зачистить корневой слой шва от окалины и брызг, произвести визуальный осмотр. При необходимости удалить выявленные дефекты абразивным кругом. Выполнить сварку облицовочного слоя шва. Зачистить дисковой щеткой облицовочный слой шва и прилегающие поверхности в обе стороны от шва на ширину не менее 20 мм. | Сварочный полуавтомат инверторного типа, универсальный шаблон сварщика, шлифмашинка, круг абразивный, щетка дисковая |
| 5. | Контроль качества КСС | Выполнить визуальный измерительный контроль. Размеры шва должны соответствовать рисунку. Шов не должен иметь трещин, кратеров, прожогов, наплывов, выходящих на поверхность пор. | Правила машинной оценки практических навыков сварщиков и ранжирования конкурсантов по методу 3DLD |