| ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА сборки и сварки контрольных сварных соединений (КСС) листов при выполнении задания конкурса WELD MASTERS |
| --- |
| Наименование конкурса | Место проведения конкурса | Способ сварки КСС | Положение КСС | Тип КСС | Толщина стенки КСС, мм |
| WELD MASTERS мастера сварки | Сварочный полигон кафедры «Оборудование и технологии сварки и контроля» УГНТУ | Ручная дуговая покрытыми электродами | В1 –расположение свариваемых элементов вертикальное | Стыковое, лист + лист | 6 |
| Характеристики проката для сварки КСС (по сертификату) | Параметры подготовки кромок, последовательность выполнения слоев и параметры КСС (ГОСТ 5264 С17) |
| ГОСТ, ТУ |  | Толщина стенки, S, мм | Класс прочности или марка стали | Нормативный предел прочности, МПа | Эквивалент по углероду, % |  |
| ГОСТ 19903 |  | 6,0 | 20 | 420 | 0,36 |  |
| Характеристика сварочных материалов для сварки КСС |  |
| 1.Электроды с основным видом покрытия: марка BÖHLER FOX EV 50– тип Э50А по ГОСТ 9467-75, E7018 по AWS 2.Режимы прокалки электродов: в соответствии с рекомендациями завода изготовителя или для Э50А при температуре 300 - 350ºС в течение 2 часов. |  |
| Режимы и параметры конкурсной сварки КСС |
| Слой шва | Тип электрода | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род тока, полярность | Величина сварочного тока, А | Расход сварочных электродов, шт. | Время сварки, мин |
|  |  |  |  |  | Пространственное положение сварки |  |  |
|  |  |  |  |  | вертикальное |  |  |
| Корневой | Е6013(Э46) | BÖHLER FOX EV 50 | 2,5 | постоянный, обратная | 80 - 110 | 5 | 15 |
| Облицовочный | Е6013(Э46) | BÖHLER FOX EV 50 | 2,5 | постоянный, обратная | 80 - 100 | 5 | 15 |

|  |  | ПОДГОТОВКА И СБОРКА КСС, ДО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ |
| № п/п | Операция | Содержание операций | Оборудование и инструмент поста сварки |
| 1. | Подготовка свариваемых кромок | Осмотреть наружные и внутренние поверхности и кромки торцов. Проверить геометрические параметры свариваемых кромок на соответствие рисунку Зачистить до металлического блеска свариваемые кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности шириной не менее 15 мм. | Универсальный шаблон сварщика, шлифмашинка, дисковая проволочная щетка, абразивный круг |
| 2. | Сборка | Выполнить сборку заготовки КСС с использованием приспособления. Величина наружного смещения кромок не должна превышать 2,0 мм. Выполнить прихватку собранного стыка электродами для сварки корневого слоя шва. Количество прихваток – не менее 2, длина прихватки – 20-30 мм. Прихватки располагать вначале и в конце стыка, выполнять с полным проваром. Начало и конец каждой прихватки обработать абразивным кругом. | Приспособление для центровки, инверторный источник сварочного тока, шлифмашинка, дисковая проволочная щетка, абразивный круг |
| 3. | Подготовка | Установить заготовку на стойку и зафиксировать в пространственном положении В1. | Стенд для сварки КСС |
| 4. | Сварка КСС | Направление сварки всех слоев шва – «на подъем». Выполнить сварку корневого слоя шва. Зачистить корневой слой шва от окалины и брызг, произвести визуальный осмотр. При необходимости удалить выявленные дефекты абразивным кругом. Выполнить сварку облицовочного слоя шва. Зачистить дисковой щеткой облицовочный слой шва и прилегающие поверхности в обе стороны от шва на ширину не менее 20 мм. | Сварочный источник инверторного типа, универсальный шаблон сварщика, шлифмашинка, круг абразивный, щетка дисковая |
| 5. | Контроль качества КСС | Выполнить визуальный измерительный контроль. Размеры шва должны соответствовать рисунку. Шов не должен иметь трещин, кратеров, прожогов, наплывов, выходящих на поверхность пор. | Правила машинной оценки практических навыков сварщиков и ранжирования конкурсантов по методу 3DLD |